Раздел 2

Приложение №2

Техническое задание

Требования к характеристикам материалов, используемых при выполнении работ на объекте: Капитальный ремонт кровли лечебного корпуса Литер С, столовой ГАУЗ ПДС РБ

| Номер п/п | Материал/ Наименование товара | Наименование показателя | Ед. изм | Значение показателя(минимальное и (или) максимальное) или значение которое не может быть изменено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пиломатериалы хвойных пород | влажность | % | не более 15 |
|  |  | Твердость для поверхности поперечного разреза | МПа | не менее 27 |
|  |  | Твердость для поверхности радиального разреза | МПа | не менее 24,4 |
|  |  | Плотность | кг/м3 | более 450 |
|  |  | Параметр шероховатости поверхности | мкм | не более 1250 |
| 2 | Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами | Назначение |  | Для кровельных настилов |
|  |  | Высота профиля | мм | Не менее 33,5 |
|  |  | Толщина профиля | мм | Не менее 0,7 |
|  |  | Наличие защитно-декоративного покрытия |  | цинковое покрытие с лакокрасочным или полимерным покрытием по ГОСТ 30246-2016 |
|  |  | Общая ширина профиля | мм | Не менее 1060 |
|  |  | Масса 1 м длины | кг | Не более 6,4 |
|  |  | Соответствие ГОСТ 24045-2016 |  | Наличие |
| 3 | Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами | Назначение |  | для стеновых ограждений |
|  |  | Высота профиля | мм | Не менее 9,0 |
|  |  | Толщина профиля | мм | Не менее 0,5 |
|  |  | Наличие защитно-декоративного покрытия |  | цинковое покрытие с лакокрасочным или полимерным покрытием по ГОСТ 30246-2016 |
|  |  | Общая ширина профиля | мм | Не менее 1022 |
|  |  | Масса 1 м длины | кг | Не более 5,6 |
|  |  | Соответствие ГОСТ 24045-2016 |  | Наличие |
| 4 | Паро-гидроизоляция Изоспан D или эквивалент | Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, ГОСТ 31899-2-2011 | Н/50 мм | Не менее 600 / не менее 430 |
|  |  | Сопротивление паропроницанию (при t = 20⁰С и относительной влажности 50%), ГОСТ 25898-2020 | (м2·ч·Па)/мг | Не менее 7 |
|  |  | Водоупорность, ГОСТ 3816-81 (п.6.2) | мм. вод. ст. | не менее 1200 |
|  |  | Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов (после 404ч искусственного старения), ГОСТ 32317-2012 | % | Не менее 70 |

Начальник ТО                   Ахмадиев С.А.